ABSTRAK

Resin komposit bulkfill  merupakan bahan tambal dengan keunggulan ketebalan polimerisasi hingga 4 mm kedalam kavitas dan mempunyai sifat mekanis yang baik menyerupai struktur email dan dentin. Sifat mekanis resin komposit salah satunya adalah kekuatan tekan yang sangat dibutuhkan untuk menahan beban kunyah. Light emitting diode (LED) adalah jenis sumber sinar yang digunakan untuk membantu pengerasan resin komposit. Aktifasi cahaya LED dapat menjadi alternative terbaik untuk resin komposit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ketebalan resin komposit bulkfill terhadap kekuatan tekan dengan LED sebagai sumber cahaya. 

Penelitian ini bersifat eksperimental murni. Sampel pada penelitian ini adalah resin komposit bulkfill berdiameter 6 mm dan ketebalan 4 mm dan ukuran diameter 6 mm dan ketebalan 6 mm, sebanyak 10 buah yang dibagi menjadi 2 kelompok. Sampel direndam di air distilasi dengan suhu 37º C selama 24 jam lalu dilakukan pengukuran uji tekan dengan menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM) dengan load 250 kgf dan crosshead speed 0,5 mm/min. 
Uji analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji Shapiro-Wilk dan uji T tidak berpasangan, namun jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan Mann-Whitney’s. Hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara resin komposit bulkfill dengan ketebalan 4 mm dan ketebalan 6 mm. hal ini dikarenakan komposit bulkfill menggunakan ivocerin sebagai inisiatior, ivocerin memiliki warna yang lebih translusen sehingga lebih reaktif daripada inisiator konvensional sehingga menghasilkan kekuatan tekan yang baik meskipun disinari dengan ketebalan yang berbeda.
Kata kunci: resin komposit bulkfill, kekuatan tekan, ketebalan restorasi, light emitting diode (LED), Universal Testing Machine.
iv


